***Technický popis obnovy vozovky komunikace***

Při obnově krytu chodníku budou odstraněny závady a poruchy zjištěné při místním šetření.

Budou realizovány postupně následující práce:

* Odbourání deformovaného stávajícího krytu
* narušené podkladní vrstvy budou recyklovány na místě s použitím hydraulického pojiva
* Vytrhání obrub, vybourání . lože vč. pruhu nutném pro osazení obrub ( šířka pruhu 0,3m)
* Budou obnoveny poškozené odvodňovací uliční vpusti
* Osazení obrubníků - silniční
* Kryt komunikace bude obnoven ve skladbě :
* ACO 11 tl. 50mm
* ACL 16 tl. 50 mm
* Plocha navazujících chodníků budou obnovena pokládkou AC v tl. 70mm
* Úprava spár v napojení na stávající povrchy profrézováním a zalitím modif. asf. zálivkou
* Za obrubníky budou okolní travnaté plochy urovnány